ICS 97.180

Y50

中华人民共和国国家标准

技术制图活动铅笔

第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度

Mechanical pencils for technical drawings—                         Part3:Black leads-Bending strengths of HB leads

（ISO 9177-3:1994,IDT）

[在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上]

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

GB/T XXXX.3—XXXX/ISO 9177-3:1994

前  言

GB/T XXXX《技术制图活动铅笔》分为如下几部分：

- 第1部分：分类、尺寸、性能要求和试验；

- 第2部分：黑铅芯 分类和尺寸；

- 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度。

本部分为GB/T XXXX的第3部分，

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分采用翻译法等同采用ISO 9177-3:1994《活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》。

本部分做了下列编辑性修改：

- 为与现有标准系列一致，将标准名称改为《技术制图活动铅笔 第3部分：黑铅芯 HB铅芯弯曲强度》。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国制笔标准化技术委员会（SAC/TC378）归口。

本部分起草单位：×××

本部分主要起草人：×××

技术制图活动铅笔
第3部分:黑铅芯 HB铅芯弯曲强度

- 范围

GB/T XXXX的本部分规定了技术制图活动铅笔用硬度为HB黑铅芯的弯曲强度和试验方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T XXXX.2-XXXX  技术制图活动铅笔 第2部分:黑铅芯 分类和尺寸（ISO 9177-2：1989，IDT）

- 术语和定义

GB/T XXXX.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

弯曲强度 bending strength

通过测定铅芯弯曲后的断裂点，用规定的试验方法和计算公式得出的铅芯强度。

- 弯曲强度

  - 总则

- 用于活动铅笔的HB铅芯的弯曲强度按第5章试验，应符合4.2的要求。

  - 活动铅笔HB黑铅芯的弯曲强度

- 弯曲强度（σ）应不小于表1规定的各公称直径的相应值。

- 活动铅笔用HB铅芯的弯曲强度

| 铅芯类型 | 公称直径/mm | 最小弯曲强度σ/MPa |
| --- | --- | --- |
| 聚合物（P） | 0.35 a 0.5 0.7 1 a | 240 190 160 95 |
| 黏土（C） | 2 | 70 |
| - 通常在活动铅笔和包装上可以标志为0.3和0.9。使用者应注意采用新标准化标志的铅芯完全适用于旧标志的活动铅笔，反之亦然，即0.35和1分别对应0.3和0.9。 |  |  |

- 试验方法

随机取样的铅芯，其弯曲强度应按如下方法试验：

如图1和图2所示放置铅芯试样，并按如下速率（±10%）在两支座间的中点对铅芯施加载荷：

公称直径为2mm的铅芯，加载速率为0.5N/s；

公称直径为0.35mm、0.5mm、0.7mm、1mm的铅芯，加载速率为0.1N/s。

上述加载速率应预先用刚性的测试件代替铅芯予以验证。

测得铅芯断裂时的载荷（F），按公式（1）计算弯曲强度（σ）：

σ=8×F×lπ×D3

………………………………………（1）

式中：

σ —— 弯曲强度，单位为兆帕（MPa）；

F —— 载荷，单位为牛[顿]（N）；

l —— 跨度，单位为毫米（mm），按表2设置；

D —— 铅芯的实测直径，单位为毫米（mm）。

- 弯曲强度试验示意图

- 弯曲强度试验的支座

说明：

——压头，

——支座。

- 两支座间的跨度              单位为毫米

| 铅芯类型 | 公称直径 | 跨 度 |
| --- | --- | --- |
| P | 0.35；0.5；0.7；1 | 20～40 |
| C | 2 | 40～60 |

- 试验报告

试验报告应包含下列信息：

- GB/T XXXX本部分编号；

- 铅芯类型（P或C）；

- 被测铅芯的实际直径（对应于公称直径）；

- F和l的量值；

- 根据第5章所得的弯曲强度；

- 试验中心名称、日期和检测员签名。

_________________________________