《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据国家标准委《关于下达2018年第四批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发函〔2018〕83号），计划编号为20184776-T-607。项目名称为“木杆铅笔黑铅芯—分类和直径”进行制定。主要起草单位：上海市制笔工业研究所、中国第一铅笔有限公司、安硕文教用品（上海）股份有限公司。计划应完成时间为2019年。

2 主要工作内容

1）立项阶段

根据国家标准委办公室《消费品标准一致性评估工作方案》，制笔标委会开展了本领域国内外一致性分析工作，经过梳理制笔行业对口的全部国际标准，汇总了国家标准、行业标准对应的国际标准转化情况，提出等同采用ISO 9180:

1988《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》制定国家标准。2018年4月24日，立项建议经全体委员投票通过。上海市制笔工业研究所编制了标准草案和建议书，标委会向中轻联综合业务部和国家标准委提出国家标准的立项申请。2018年12月25日，国家标准委下达2018年第四批推荐性国家标准计划。

本标准等同采用国际标准，标准内容相对成熟，因此采用快速程序（B程序），直接由立项阶段进入征求意见阶段。

2）征求意见阶段

2019年1月，上海市制笔工业研究所按照全国制笔标准化技术委员会“关于成立《技术制图活动铅笔 第1部分:分类、尺寸、性能要求和试验》等五项国家标准起草项目组的通知”（笔标发（2019）第2号），成立了标准起草工作组。工作组收集和检索相关的技术资料，对照国际标准对标准草案进行了修改，力求准确的表达原文的意图，并组织进行试验验证工作。2019年3月形成了标准征求意见稿，由组长审核后报制笔标委会秘书处。

经标委会秘书处同意，2019年4月15日向全体委员及主要生产企业发出征求意见稿及编制说明，并在“中国制笔协会”网站上刊出。

3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由研究所、生产单位等方面专家组成工作组，并确定了组长和执笔人。

主要成员：陈景强、王永忠、王定力等。

所做的工作：陈景强负责标准文本的翻译和编制说明的编写、王永忠、王定力负责对铅笔产品和技术的现状和发展情况进行调研、标准文本的校核和组织验证试验等项工作。

二、标准编制原则和主要内容

1 标准编制原则

标准的编制遵循成套成体系原则，以对应国际标准为依据，紧密结合国内产品现状和生产技术实际。满足《消费品标准和质量提升规划（2016-2020）》中促进我国标准水平持续提升，提高消费品国内国际标准一致性程度的要求。标准格式要求按GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

2 标准主要内容

本标准共4章，主要规定了范围、术语和定义、分类、直径。

本标准的主要技术内容等同采用ISO 9180:1988《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》，主要包括以下几部分：

（1）分类

铅芯按其硬度等级不同分为17种。“H”表示硬质铅笔，H前面的数字越大，表示它的铅芯越硬，颜色越淡。“B”表示软质铅笔，B前面的数字越大，表示铅芯越软，颜色越黑。“HB”表示软硬适中的铅笔，“F”表示硬度在HB和H之间的铅笔。铅笔的分类方便了使用者对铅笔的识别和选择。

（2）直径

铅芯在书写过程中应能承受使用者所施加的力，因此铅芯直径按硬度等级分为二档。H类铅笔，铅芯硬度相对较高，铅芯直径略细，规定从9H到H铅芯直径不小于1.8mm；B类铅笔（包括F），铅芯硬度相对较软，铅芯直径略粗，规定从F到6B铅芯直径不小于2.0mm。

3 解决的主要问题

标准的制定实现了与国际标准接轨，将能达到提升国内铅笔产品的技术水平、产业竞争力和减少技术性贸易壁垒，促进贸易和交流的目的。通过规范采用产品的分类、规格和标志，为铅笔和铅芯的研发和生产提供技术支撑。

三、主要试验（或验证）情况

为了验证本标准技术内容的有效性和合理性，以及与我国国情的符合性，标准草案形成后，由国家轻工业自来水笔圆珠笔质量监督检测中心对标准中规定的不同尺寸区间的铅芯进行了验证试验。试验结果见表1。

表 1国内外样品试验结果

| 项目名称 | 标准要求 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国外 | 国内 |
| 直径 （2H） | ≥1.8 | 1.98～2.02 | 1.92～2.03 |
| 直径 （HB） | ≥2.0 | 2.01～2.04 | 2.05～2.09 |
| 直径 （2B） | ≥2.0 | 2.08～2.10 | 2.38～2.44 |

试验结果均在标准要求范围内，经对结果分析，国内外样品的质量水平基本相当。标准技术内容合理、可行，符合当前产品的质量和性能现状，已在长期的生产实践中得到应用和验证。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

铅芯为铅笔的关键材料，由行业内专业生产厂家生产。通过几十年来的生产实践，生产能力和产品质量都有较大提高。为落实《消费品标准和质量提升规划（2016-2020）》，加快推进我国消费品标准与国际标准接轨，提高国际标准采标率，促进市场上笔类产品质量水平的提高，满足不断增长的市场需求。

六、与国际、国外对比情况

本标准等同采用ISO 9180:1988《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》。

日本制定了JIS S6060-2017《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》工业标准。

本标准制定过程中，为了验证检测项目和要求的合理有效，比较国内产品与国外产品的实际状况，收集市场上常用规格的同类产品进行对比测试。试验结果见表1。经过进行相关产品的试验验证，标准内容符合我国国情和当前产品的现状。

本标准水平为国际一般水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、法章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架见附图。

本标准属于制笔标准体系“笔类”中类，“铅笔类”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

建议本标准由全国制笔标准化技术委员会组织宣贯实施，使各利益相关方了解标准内容，规范产品要求；同时收集反馈意见，为《铅笔》国家标准的修订做好前期准备。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《木杆铅笔黑铅芯—分类和直径》项目工作组

2019年3月28日

附图

18文化体育用品

02制笔

01自来水笔类

02圆珠笔类

03铅笔类

04活动铅笔类

05记号笔类

01笔类

02书写介质

03零部件

01自

来

水

笔

墨

水

02圆珠笔油墨

01圆珠笔零件

03圆珠笔墨水

05活

动

铅

笔

铅

芯

02记号笔零件

04记号笔墨水

03其它零件

04原材料

01笔头材料

05仪器设备

02刀具夹具

06多功能笔类

01专用检测仪器

03动力部件

99其它

99其它

制笔标准体系框图